PROJETO :

# MELHORIA DA ESTRADA DO SÍTIO DO CONDE A BARRA DO ITARIRI

ESPECIFICAÇÃO PARA OBRA

Estes serviços serão executados nas estradas vicinais do município: Sítio do Conde a Barra do Itarirí, totalizando 98.000 m2 em 14 km de estrada.

## Canteiro de Obras

Para a implantação da obra objeto da presente licitação, faz-se necessário a construção dos canteiros de obras antes do início das atividades contendo infra-estrutura básica às condições de apoio ao trabalho.

A área determinada para a construção dos canteiros de obras será limpa mecânica ou manualmente, com emprego de ferramentas adequadas.

Os materiais resultantes dos serviços de limpeza serão empilhados em locais adequados e, colocados em caminhões e dispostos no local que a FISCALIZAÇÃO indicar.

Sempre durante a execução de qualquer obra, a preservação da vida humana é uma das principais metas a serem atingidas. Dentro desse princípio, qualquer obstáculo à livre circulação, à segurança de veículos e pedestres no leito das vias públicas, será imediata e adequadamente sinalizado.

A sinalização terá pôr objetivo traduzir as limitações ou restrições que as obras representam, e se destinarão a advertir e orientar o deslocamento de veículos ou pedestres, visando preservar a segurança individual e da sociedade.

A sinalização sucederá os serviços de marcação topográfica, podendo inclusive anteceder esses serviços sempre que isso for conveniente.

A sinalização de advertência para as obras de execução rápida (realizáveis em prazo inferior a 3 dias), será feita pôr meio de placas portáteis, cavaletes, cones de borracha, cercas móveis, etc.

Para os trechos onde se prevê que os serviços tenham maior duração, os dispositivos serão escolhidos e implantados de forma adequada, de modo a garantir a plena eficácia da sinalização.

Todo serviço de sinalização estará de acordo com as normas Brasileiras .

Terraplenagem – (Correção de Greide)

1 - CORTES

Considerou-se nesta especificação como serviços de escavação em cortes os seguintes itens:

- abertura de cortes para implantação do corpo da via e expurgo do material;

- abertura de empréstimo para execução de aterros inclusive transporte até o local do aterro;

- expurgo de solo orgânico;

-     rebaixo do subleitos nas plataformas de corte com utilização do material como aterro

- Estas operações deverão ser iniciadas após recebimento da “Ordem de Serviço”, da conclusão do desmatamento e/ou limpeza do terreno nos locais indicados para cada situação e de acordo com os detalhes apresentados em projeto.

1.1 - EQUIPAMENTOS

Os equipamentos convencionais utilizados neste tipo de serviço são:

-  tratores de esteira equipados com lâmina frontal;

-  tratores equipados com escarificador;

-  motoniveladoras;.

No caso de localidades urbanizadas, onde se requeira transportes longos através de vias públicas e que apresentem espaços reduzidos para as operações mecanizadas, utilizam-se equipamentos específicos. Para situações normais no meio urbano os equipamentos mais comuns são:

-  tratores de pneus equipados com lâmina frontal;

-  carregadeiras frontais de pneus de porte médio;

-  caminhões basculantes convencionais;

-  motoniveladeiras porte médio e pequeno;

1.2 - EXECUÇÃO

Antes do início dos serviços de escavação, a Executante deverá proceder a marcação dos locais a serem escavados (marcação dos off-sets, altura de cortes e rampas definidas no projeto.

A conformação geométrica das cavas deverá ser obedecida. A inclinação dos taludes projetados será verificado pela Executante a cada 2 (dois) metros de corte concluídos. Para esta verificação deverá ser utilizados gabaritos de madeira, equipados com nível manual.

Para o acabamento final, deverão ser feitas guias para a orientação do equipamento e do pessoal que irá executar a regularização dos taludes.

Deverá ser dado aos taludes acabamento uniforme, de modo a concordar com o terreno e com as plataformas. Deverão ser evitadas as mudanças bruscas de direção ou qualquer alteração das formas previstas no projeto.

1.3 - CONTROLE GEOMÉTRICO

Serão verificadas pela Fiscalização todas as cotas e inclinações dos taludes, concordâncias e acabamento das plataformas, bem como todos os demais detalhes geométricos definidos pelo projeto.

1.4 - MEDIÇÃO

A medição dos materiais escavados, será feita em metros cúbicos. O volume será determinado considerando-se as áreas calculadas com Revestimento Primário  nas seções transversais levantadas a nível, após desmatamento e limpeza do terreno (terreno primitivo) e limitadas pelas seções transversais levantadas após a execução do serviço. As seções antes referidas serão executadas em todas as estacas. O volume será obtido pela aplicação da média das áreas.

2 - ATERROS

Os solos para aterros provirão de empréstimos ou de cortes existentes, definidos no projeto. A substituição desses materiais selecionados por outros de qualidade nunca inferior, que seja por necessidade do serviço ou interesse do executante somente poderá ser processada após  prévia autorização da fiscalização.

2.1 -  Os solos para os aterros deverão ser isentos de materiais orgânicos, micáceas e diatonáceas. Turfas e argilas orgânicas não devem ser empregadas nos aterros.

2.2 - Execução:

Na execução do corpo dos aterros não será permitido o uso de solos que tenham baixa capacidade de suporte e expansão maior do que 4%.

O índice de suporte mínimo admitido é de 5%, ou seja o CBR 5%.

2.2.1 -  A camada final dos aterros deverá ser constituída do solos selecionados na fase do projeto, dentre os melhores disponíveis, os quais serão objeto de fixação nas especificações complementares. Não será permitido uso de solos com expansão maior do que 2%.

2.2.2 - Em região onde houver ocorrência de materiais rochosos, na falta de outros materiais, admitir-se-á, desde que haja autorização da Fiscalização, o emprego deste, desde que satisfaçam as condições descritas no item execução; Proíbe-se o emprego de solos ou rochas com teor de sulfato expresso em SO3 superior a 0,2% em aterros e enchimentos em contacto com obras de concreto de qualquer tipo.

2.3 - Equipamentos:

A execução dos aterros deverá prever a utilização racional de equipamentos apropriados, atendidas as condições legais e a produtividade exigida.

Na construção dos aterros poderão ser empregados tratores de lâminas, caminhões-basculantes, moto-niveladores equipadas com escarificador, rolos  rebocáveis) lisos e de pneus, pés de carneiro estáticos ou vibratórios, grades de discos pesadas, tratores e grades agrícolas, veículos distribuidores de água.

2.4 - Execução

A Execução dos aterros subordinar-se-á aos elementos Técnicos fornecidos ao executante e constantes das notas de serviço elaboradas em conformidade com o projeto.

2.4.1 - A operação será precedida da execução dos serviços de desmatamento, destocamento, limpeza e expurgo da camada de terra vegetal e marcação dos off-sets.

2.4.2 - Preliminarmente à execução dos aterros deverão estar concluídas as obras de arte corrente necessárias à drenagem da bacia hidrográfica interceptada pelos mesmos.

2.4.3 - É sempre aconselhável que na construção de um aterro, seja lançada uma  primeira camada de material granular permeável, de espessura prevista em projeto, o qual atuará como dreno, para as águas de infiltração no aterro.

2.4.4 - No caso de aterro assentes sobre encostas com inclinação transversal acentuada, de acordo com projeto, as encostas naturais deverão ser escarificadas com tratores de lâmina, produzindo ranhuras acompanhando as curvas de nível.

Se a natureza do solo condicionar a adoção de medidas especiais, para solidarização do aterro ao terreno natural, a fiscalização poderá exigir a execução de degraus ao longo da área a ser aterrada.

2.4.5 - O lançamento do material para construção dos aterros deve ser feito, em camadas sucessivas, em toda largura da seção transversal, em extensões tais que permitam seu umidecimento e compactação de acordo com o previsto nestas especificações  gerais.

Para o corpo dos aterros, a espessura da camada compactada não deverá ultrapassar de 0,30m. Para as camadas finais essa espessura não deve ultrapassar de 0,20m.

2.4.6 - Todas as camadas deverão ser convenientemente compactadas. Para o corpo dos aterros, deverão sê-lo na umidade ótima +3%, até se obter a massa específica  aparente seca correspondente a 95% da massa específica aparente máxima seca, do ensaio DNER_ME 47.64. Para as camadas finais daquela massa específica aparente seca deve corresponder a 100 % da massa específica aparente máxima seca, do referido ensaio.

Os trechos que não atingirem as condições mínimas de compactação deverão ser escarificados, homogeneizadas, levados à umidade adequada e novamente compactados, de acordo com a massa especifica aparente seca exigida.

2.4.7 - No caso de alargamento de aterros sua execução obrigatoriamente será procedida de baixo para cima, acompanhada de degraus nos seus taludes. Desde que justificada em projeto, poderá a execução ser feita por meio de arrasamento parcial do aterro existente, até que o material escavado preencha a nova seção transversal, complementando-se após, com material importado, toda a largura da referida seção transversal. No caso de aterros em meia encosta, o aterro natural  deverá ser também escavado em degraus.

2.4.8 - A indicação dos taludes de aterros, tendo em vista a natureza dos solos e as condições locais, será fornecida pelo projeto.

2.4.9 - Para construção de aterros assentes sobre terreno de fundação de baixa capacidade de carga, o projeto deverá prever a solução a ser seguida.

No caso de consolidação por adensamento da camada mole, será exigido o controle por medição de recalques e, quando prevista, a observação de variação das pressões neutras.

2.4.10 - Em regiões onde houver ocorrência predominantemente de materiais rochosos, admitir-se-á a execução de aterros com emprego das mesmas, desde que haja conveniência e a critério da Fiscalização. A rocha deve ser depositada em camadas cuja espessura não deve ultrapassar  0,75m. Os últimos 2.00m de aterro, deverão ser executados em camadas de no máximo 0.30m de espessura. A conformação das camadas deverá ser executada mecanicamente, devendo o material ser espalhado com equipamentos apropriados e devidamente compactado por meio de rolos vibratórios. Deverá ser obtido um conjunto, livre de grades vazias e engaiolamentos, e o diâmetro máximo dos blocos de pedra será limitado pela espessura da camada.

2.4.11 - Em região onde houver ocorrência predominantemente de areia, admitir-se-á a execução de aterros com emprego da mesma, desde que haja conveniência e a critérios da Fiscalização. Deverão ser atendidos requisitos visando ao dimensionamento da espessura das camadas, regularização das mesmas, execução de leivas de contenção sobre o material terroso e a compactação das camadas de material terroso, subsequente ao aterro em areia.

.

2.4.13 - Havendo possibilidade de solapamento da saia do aterro, em épocas chuvosas, deverá ser providenciada a construção de enrocamento no pé do aterro. Na execução de banquetas laterais ou meios-fios conjugados com sarjetas revestidas, desde que previstas no projeto, as saídas de água serão convenientemente espaçadas na banqueta e na saia do aterro. O detalhamento destas obras será apresentado no projeto.

2.4.14 - Sempre que possível, nos locais de travessia de cursos de água ou passagens superiores à construção dos aterros deve-se proceder as obras de arte projetadas. E, caso contrário, todas as medidas de precaução deverão ser tomadas a fim de que o método construtivo empregado para construção dos aterros de acesso não origine movimentos ou tensões individuais em qualquer obra de arte.

2.4.15 - O aterro de acesso próximo a encontros de pontes, o enchimento de cavas de fundação e das trincheiras dos bueiros, bem como todas as áreas de difícil acesso ao equipamento convencional de compactação, serão compactados mediante o uso de equipamento adequado, como soquetes manuais, sapos mecânicos, placas vibratórias, etc. A execução será em camadas, nas mesmas condições de massa especifica aparente seca e umidade, descritas para o corpo dos aterros.

2.4.16 - Durante a construção, os serviços já executados deverão ser mantidos com boa conformação e permanente drenagem superficial.

2.5 - Controle Tecnológico:

Deverão ser atendidas as Especificações do DNER, referentes aos ensaios para  Controle Tecnológico das Obras de Terraplenagem, considerando o grau de importância da mesma, tais como:

- um ensaio de compactação segundo o método DNER-ME-47-64, para cada 1.000 m3 de um mesmo material, que chegue ao corpo do aterro e no mínimo uma determinação por dia de trabalho, mesmo que não atinja o volume antes referido;

- um ensaio para cada determinação da massa específica aparente seca “in situ”, para cada 1.000m3  de material compactado correspondente ao ensaio de compactação antes referido e, no mínimo duas determinações para cada camada por dia;

Para cada grupo de 10 amostras submetidas ao ensaio de compactação, antes referidos, serão executados os seguintes ensaios:

- um ensaio de granulometria -  DNER-ME-80-64

- um ensaio de limite de liquidez  - DNER-ME-44-64

- um ensaio de limite de plasticidade - DNER-ME-82-63

2.6 - Controle Geométrico:

O acabamento da plataforma de aterro será procedido mecanicamente, de forma a alcançar-se a conformação da seção transversal do projeto, admitidas as seguintes tolerâncias:

1.6.1 - Variação da altura, máxima de +0,05 cm, para eixo e bordos.

1.6.2 - Variação máxima de largura de + 0.30 cm, para plataforma, não se admitindo variação para menos.

O controle será efetuado por nivelamento do eixo e bordos.

O acabamento, quanto  a declividade transversal e a inclinação dos taludes, será verificado pela Fiscalização de acordo com o projeto.

1.7 - MEDIÇÃO

dos aterros será medida em metros cúbicos. O volume será obtido pela aplicação da média das áreas calculadas com Revestimento Primário  nas seções transversais do terreno, obtidas por nivelamento geométrico após a conclusão de desmatamento e limpeza do terreno (seções do terreno primitivo).

Os limites para obtenção das áreas serão a plataforma e os taludes (gabaritos teóricos) detalhados em projeto para cada seção.

Pavimentação

1 - CARACTERIZAÇÃO DE SUB - LEITO e REVESTIMENTO PRIMÁRIO

1.1 - Reforço de sub-leito:

Reforço de subleito é a camada de espessura constante transversalmente e variável longitudinalmente de acordo com o dimensionamento do pavimento, fazendo parte integrante deste, e que, por circunstâncias técnico-econômicas será executado sobre o subleito regularizado.

Como regularização do subleito considera-se os serviços a seguir enumerados:

-  escarificação do subleito das vias em toda a largura e extensão da plataforma em uma profundidade mínima de 0,20m;

-  gradeamento, umidecimento, homogeneização do solo escarificado e aeração;

-  acabamento preliminar da plataforma;

-  compactação do solo na umidade ótima;

-  acabamento final da plataforma.

1.2 - Equipamentos:

Os equipamentos convencionais utilizados neste tipo de serviço são:

-  motoniveladora equipada com escarificador

-  distribuidor de água;

-  rolos compactadores de preferência autopropulsores;

-  grades de disco tracionadas por tratores de rodas pneumáticas.

1.3 - Materiais

O material a ser empregado deverá ser proveniente de ocorrências de materiais indicados no projeto, possuindo características superiores às dos materiais do subleito, será selecionado na fase do projeto, dentre os melhores disponíveis.

O índice do Suporte Califórnia mínimo, determinado segundo o método do DNER-ME 49-64 com energia do método DNER-ME 48-64, deverá ser superior ao valor do início de Suporte Califórnia do subleito.

A expansão máxima deverá ser 3%.

1.4 - Execução

Compreende operações de espalhamento, pulverização, umidecimento ou secagem, compactação e acabamento do material importado, na pista já regularizada, obedecendo a espessura indicada no dimensionamento do pavimento, em  camadas individuais, de no máximo 0,20m e no mínimo 0,10m de espessura, após compactação.

O grau de compactação  deverá ser no mínimo 100%, em relação à massa específica aparente seca máxima, obtida no ensaio DNER- DPT M-47-64 e o teor de umidade deverá ser a umidade ótima do ensaio citado + 2%.

O uso da grade para homogeneização é obrigatório.

1.5 - Controle Tecnológico

Serão procedidos os ensaios, conforme especificação do DNER, que regulamenta serviço.

-  um ensaio de compactação para cada 100m de pista segundo o método DNER-ME-47-64;

-  uma determinação de massa específica aparente “in situ” para cada 100m de pista, nos mesmos pontos onde foram coletadas amostras para o ensaio de compactação;

-  uma determinação do teor de umidade para cada 100m de pista e imediatamente antes da compactação;

-  ensaio de caracterização para cada 250m de pista regularizada:

Limite de liquidez - DNER - ME-44-64

Limite de plasticidade - DNER - ME-82-63

Amálise granulométrica - DNER - ME- 80-64

-  ensaio de I.S.C. com energia de compactação do método  - -50-64

1.2 - Revestimento Primário

Esta especificação se aplica à execução de Revestimento Primário granulares, constituídas de camada de cascalho com caracteristicas que atenda os ensaios exigidos;

1.2.1 - Os materiais a serem empregados em Revestimento Primário s, devem apresentar um índice de suporte Califórnia igual ou superior a 20% e expansão máxima de 1% determinados segundo o método DNER-ME 49-64 e com a energia de compactação correspondente ao método DNER-ME 48-64;

1.2.2 - Execução: Compreende as operações de espalhamento, mistura, pulverização, umidecimento ou secagem, compactação e acabamento dos materiais importados, realizados na pista, devidamente preparada, na largura desejada, nas quantidades que permitam após compactação, atingir a espessura projetada.

Quando houver necessidade de executar camada de Revestimento Primário  com espessura final superior a 0,20m, esta será subdividida em camadas parciais, nenhuma delas, excedendo a espessura de 0,20m.

A espessura mínima de qualquer camada de Revestimento Primário  será de 0,10m após compactação.

O grau de compactação deverá ser no mínimo 100%, em relação a massa específica aparente seca, máxima obtida no ensaio DNER-ME 46-64 e o teor de umidade deverá ser a umidade ótima do ensaio citado mais ou menos 2%;

1.2.3 - Controle Tecnológico: Serão procedidos os ensaios conforme especificação do DNER, que regulamenta o serviço.

### Obras D’Artes

As especificações aqui descritas se referem as obras de drenagem e pontilhões.

1 - Escavação Manual de Valas

As escavações em valas serão executadas em obediência rigorosa aos projetos, de acordo com a natureza do terreno e volume de trabalho a ser realizado. Será observado o máximo rendimento e economia, adotando-se o processo que mais se adequar ao solo.

Nas escavações manuais serão usados como ferramentas: Pá de bico ou quadrada, Picareta, Chibança, Balde, Alavanca e Enxada.

Para escavações manuais com profundidade acima de 1,50m poderão ser usadas plataformas temporárias de trabalho, em níveis variando de 1,50m aproximadamente. Em cada plataforma trabalhará um homem que, sucessivamente, irá "tombando" a terra escavada pelos homens do fundo da cava, até sua deposição final ao lado da vala, sobre a superfície do terreno natural.

As escavações, quando necessário, serão convenientemente isoladas e esgotadas, tomando os devidos cuidados para a segurança dos operários e da obra.

2 - Reaterro

A execução do reaterro é um fator importante não só porque influencia diretamente na qualidade de reposição da própria pavimentação mas, principalmente, pela influência das cargas verticais que atuam sobre as tubulações.

Liberado o trecho após realização dos testes, inicia-se o reaterro, sendo a escolha do material de suma importância. Entretanto, pôr questões econômicas, aproveitar-se-á ao  máximo o material proveniente da escavação da própria vala, somente recorrendo a empréstimo se essa condição for desfavorável.

Sendo o grau de compactação fundamental para obtenção de uma boa qualidade na execução do reaterro, ele será controlado durante toda a operação a ser executada com o compactador de solos, até a conclusão total dos trabalhos.

3 - Lastros

Em casos normais, ou seja, quando o solo do fundo da vala, apresentar uma capacidade de carga aceitável, na profundidade prevista para o assentamento do tubo, sendo as sobrecargas externas à tubulação também normais, será simplesmente usado um lastro com material granular (areia ou brita 1), de altura mínima de 0,15m, ou de 0,30m quando sobre rocha.

No caso, em que for usado dreno para o esgotamento da vala, a própria camada de brita servirá como embasamento do tubo.

Quando for constatada a incompatibilidade do solo de fundação, com o lastro acima descrito, então se utilizará berços adequados a cada caso.

Esse tipo de berço será empregado quando em terrenos argilosos de consistência muito baixa, ou quando houver sobrecargas acentuadas sobre tubos.

Quando ao longo de um determinado seguimento do caminhamento da rede ocorrerem solos de resistência variada, o que pode provocar acomodações bem mais sensíveis da tubulação, será usado um só tipo de berço, para melhor combater a possibilidade maior de recalques  diferenciais, pelo menos dentro do mesmo trecho.

Considerando que a resistência de uma tubulação depende fundamentalmente do tipo de berço sobre o qual se assenta, a sua execução propiciará o atendimento das necessidades de cada trecho da rede, podendo o seu tipo assumir uma grande variedade de formas.

4 - Concreto

Para melhor análise deste serviço, serão abordados os principais aspectos envolvidos com o concreto desde os seus materiais constituintes até as técnicas de transporte, lançamento e cura.

Todo o concreto será misturado na obra, em betoneiras, sendo mantido através do controle de qualidade da obra uma fiscalização para mantê-lo dentro das exigências das normas e de projeto.

A estocagem de cimento em sacos na obra seguirá a mesma orientação de estocagem e utilização em ordem cronológica exigida das usinas de concreto pré-misturado para estocagem em silos.

A água destinada ao amassamento, bem como à cura do concreto e à lavagem de agregados, será fresca, limpa e doce, e não conterá substâncias minerais ou orgânicas nocivas.

A obra estará equipada com um laboratório onde poderão ser efetuados os ensaios de controle de qualidade , a fim de que sejam comprovados o atendimento dos requisitos especificados.

Durante o desenvolvimento das obras serão sempre introduzidas as variações julgadas oportunas para assegurar a resistência e a qualidade especificada para cada tipo de concreto. A quantidade de água será também regulada para se ajustar às variações de umidade verificadas no momento de sua utilização na execução do concreto.

A consistência do concreto será compatível com a sua aplicação e uniforme para as diversas misturas em betoneiras. O abatimento deverá sempre situar-se em compatibilidade com os valores máximos fixados nas especificações da ABNT, efetuando-se seu controle do ensaio de abatimento ("slump").

Os procedimentos básicos que caracterizam os preparativos prévios para a concretagem compreendem diversas atividades, dentre as quais destacam-se preparo das formas e das armaduras, conforme detalhado a seguir.

Antes do lançamento do concreto, os painéis moldantes serão limpos e untados com óleos parafínicos que facilitarão os posteriores trabalhos de desforma.

Antes do início da cada concretagem, as armaduras serão rigorosamente verificadas, checando-se o devido posicionamento em confronto com as indicações expressas nos projetos. A colocação das armaduras obedecerá a estas indicações e às tolerâncias e recobrimentos preconizados nas especificações da ABNT.

Visando-se garantir a correta colocação de cada armadura, cuidados especiais serão observados para que as barras de aço, devidamente beneficiadas, deixem o pátio de armação perfeitamente identificadas em feixes delimitados.

Antes da fixação dos feixes em suas posições definitivas, os mesmos serão checados visualmente e limpos, eliminando-se eventuais óleos, graxas, detritos ou outros materiais estranhos que possam se encontrar impregnados nas barras.

Os lançamentos de concreto na obra serão sempre planejados previamente, através de programas de concretagem, os quais serão submetidos à apreciação da FISCALIZAÇÃO, com adequada antecedência para a devida aprovação.

Nenhum lançamento será iniciado sem que seja procedida a verificação de armadura, formas, e demais preparativos prévios, evitando-se lançamentos em períodos com condições meteorológicas desfavoráveis.

O concreto sempre será lançado o mais próximo de sua aplicação final, evitando-se sua deposição em determinados pontos para posterior espalhamento ou manipulação ao longo das formas.

Durante o lançamento, especial cuidado será dado no preenchimento de cada trecho, evitando-se que o agregado  graúdo permaneça em contato direto com a superfície, procedendo-se ao envolvimento das barras de armação, porém sem deslocá-las.

O concreto será adensado pôr vibração, logo  após o lançamento, de modo a se obter a máxima densidade praticável. A vibração será efetuada de maneira tal que o concreto sempre se amolde perfeitamente às superfícies das formas e evitando-se a criação de bolsões de agregado graúdo e bolhas de ar.

5 - Formas

As formas serão confeccionadas na central instalada no canteiro da obra. Aquelas destinadas a peças enterradas poderão ser executadas com chapas compensadas, resinadas ou plastificadas.

No caso de concreto aparente serão utilizadas chapas de madeira compensada plastificadas com espessura mínima de 12mm.

A face em contato com o concreto deverá estar sempre limpa. Havendo necessidade, deverá ser aplicado um produto que facilite a desmoldagem, produto este que não venha prejudicar a uniformidade de coloração do concreto.

As formas e escoramentos deverão apresentar  resistência suficiente para que não se deformem sensivelmente sob a ação das cargas e das variações de temperatura e umidade.

Deverão também ser perfeitamente ajustadas, isentas de saliências, rebarbas ou reentrâncias para que o concreto apresente uma superfície regular. Deverão ainda ser estanques, impedindo a fuga da nata de cimento.

Deverão se incorporar às formas, peças de madeira capazes de deixar no concreto com perfeita exatidão, frisos, pingadores ou quaisquer detalhes existentes nos projetos, uma vez que a execução posterior destes detalhes prejudicaria a aparência do concreto.

Na desmoldagem não deverão ser utilizadas alavancas, a fim de evitar ferimentos no concreto. Esta operação será feita de maneira progressiva, evitando-se o aparecimento de fissuras motivadas pôr cargas diferenciais.

6 - Armação

Visando-se assegurar a maior agilidade possível à execução das armaduras, será empregado um sistema de pré-beneficiamento para as ferragens das peças, sendo estas previamente preparadas já no canteiro de obras.

Esta linha de montagem industrial proporcionará rapidez e eficiência, desde as etapas de pré-beneficiamento até a aplicação final, facilitando também, a tomada das providências necessárias ao seguro suprimento destes materiais em consonância com o cronograma de utilização dos mesmos, evitando-se assim descontinuidades indesejáveis no desenvolvimento dos serviços.

Cuidados especiais serão observados no canteiro de obras desde a etapa de recebimento das partidas de aço, com demarcação imediata dos lotes. Neste instante, proceder-se-à a inspeção preliminar de todo o lote, verificando-se a concordância da partida com o pedido, bem como a integridade e a homogeneidade geométrica das barras.

Para cada lote, serão colhidas as amostras necessárias para a realização dos ensaios previstos nas especificações da ABNT.

Na preparação das armaduras, somente serão utilizados aços de lotes que tenham sido devidamente aprovados pelos ensaios.

A fixação das pré-armações nos locais de aplicação será garantida através da utilização de espaçadores de argamassa, os quais serão submetidos à aprovação da FISCALIZAÇÃO.

Antes de iniciadas as concretagens, as armaduras serão rigorosamente vistoriadas, confrontando-se o preparado no campo com o previsto nos projetos estruturais.

Para a colocação das armaduras de aço, serão obedecidas rigorosamente as indicações dos projetos executivos, bem como as especificações técnicas da obra.

7 - Tubos em Concreto

O assentamento da tubulação ocorrerá imediatamente após a realização de todas as fases anteriormente descritas e o sentido da aplicação dos tubos, é sempre o de jusante para montante, relativamente ao sentido do fluxo. Será utilizado tubos de concreto armado CA-1 nos diâmetros  400, 600, 800 e 1000mm  nos locais especificados pelo projeto

A construtora providenciará para que, antes do início do assentamento, todos os tubos sejam cuidadosamente inspecionados, quanto à limpeza e possíveis defeitos de ovalização das bolsas, além da existência de empenos significantes.

Nas etapas de transporte, incluindo manuseio e empilhamento, será obedecida as recomendações dos fabricantes integridade do material, e atritos que causando ranhuras venham afetar a estanqueidade das juntas. Como norma geral os tubos serão alinhados ao longo das valas, do lado oposto ao da terra retirada da escavação.

Deverão ficar livres de eventuais riscos de choques, tendo em vista o tráfego de veículos e máquinas. No empilhamento dos tubos, serão usados sarrafos de madeira para isolá-los entre si, com calços que evitem deslizamentos e choques.

Antes da execução das juntas, será verificado se as extremidades dos tubos estão perfeitamente limpas. Quando se tratar de tubulação de ponta e bolsa, a ponta deverá ficar perfeitamente centrada em relação à bolsa.

O assentamento se fará rigorosamente dentro de um alinhamento, em obediência, as cotas do projeto. Para garantia de um perfeito assentamento, utilizar-se-á o processo de cruzeta e de gabarito, atendendo às notas de serviços emanadas da FISCALIZAÇÃO.

Ao final do assentamento, a tubulação será limpa e testada.

# 8 - Alvenarias  de pedra para muro de contenção

Será eecutada em alvenaria de pedra granitica selecionada , assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:4. A pedra deverá ser limpa e molhada no ato do assentamento.

A fundação terá profundidade variável atingindo um mínimo de 0,.60m de acordo com os detalhes  do projeto.. Não será permitida o uso de pedra sem que haja argamassa entre as mesmas.

Pavimentação à paralelepipedo ( Paraleleo).

Disposições especiais ( geometricas)

- Assentamentos em trechos retos.

Inicia-se com o assentamento da primeira fileira, normal ao eixo de tal maneira que uma junta coincida com o eixo da pista.

A  fileira deverá progredir do eixo da piota. Os demais paralelepipedos serão assentados como os da primeira  fileira.

A terceira fileira deverá ser assentada da teal modo que a sua junta fique no prolongamento das juntas da primeira: os da Quarta, no prolongamento dos da Segunda e assim por diante, conforme desenno 03//PP07.

- Em junção de trechos retos.

Quando se tiver que fazer junção de dois trechos de paralelepipedos, executados separadamente, de modo tal que suas fileiras não se apresentem perfeitamente paralelals, formando então um triangulo, deve-se arrancar um certo comprimento de paralelepipedos, escolher os maiores e assentar os mesmo no  trecho onde o espaçamento é maior, sucessivamente, até fechar a brecha. Deve-se arruamr as fileiras de maneira que se evite a colocacão de paralelepipedos com formato triangular.

- Em alargamento de ruas ou estacionamentos.

Devem ser assentados de acordo com o desenho n. 03/PP/07, isto é prolongando-se normalmente as fileiras de paralelepipedos.

4.0 Em curvas.

Nas curvas de grande raio, pela escolha dos tamannos dos paralelepipedos e pela ligeira modigicação da espessura da junta transversal, manter-se-ão as fileiras normais ao eixo da pista.

Em curvas que a grandza do raio for tal que o expediente indicado  no item anterior não dê resultado, a disposição dos paralelepipedos deverá ser feita como segue:

1ª Fase: Atingido o PC, as fileiras continuam, curva a dentro, mais o prolongamento do eixo, tangente à curva no PC, até ser alcançado o ponto A, que será fixado em função do angulo central da curva.

Pelo ponto B, traça-se a normal BC, ao eixo da posta, marca-se DE=DC e asenta-se a fileira BE. As fileiras vão progredir paralelamente a BE até o ponto G, onde se repetirão as condições de entre G e J, procede-se como A eF, e assim sucessivamente, até o PT, conforme o desennbo n. 07/PP07.

2a Fase: Nos triangulos CBE e INK ( deixados vagos), o calçamento será completado conforme a Fig 04, isto é, fixada a fileira Be, sobre a qual se decide fechar o calçamento, rteinicia-se este a partir de BC, de modo que no fechameno os paralaelepipedos tenham a forma trapezoidal.

5.0 Em cruzamentos.

1.- No paralelogram formado pelos prolongamentos dos alinhamentos dos bordos das duas pistas que se cruzam, as fileiras  mestras, devem ser colocada com formas e V, cujo vértices se encontram no centro desse paralelograma e cujos lados são: um, paralelo à diagonal maior,: o outro paralelo à perpendicular traçada do centro sobre essa diagonal, coforme desenhos n 05/PP07.

2.-Quando as quinas dos cruzamentos forem quebradas ou arredondadas, na figura triangular formada na pista, as fileiras devem ser tambem assentadas em V, sendo que o V maior, formado pelas duas primeiras fileira, terá seu vértice concidindo com a interseção dos alinhamentos que forma a quina conform desenho 06/PP07.

6.0 Em entrocamentos.

Na pista principal, o calçamento dverá continuar sem modificações no seu arranjo: na scundaria , o assentamento seguirá da mesma forma, até encontrar o alinhamento do bordo da pista principal conform desenho n. 04/PP07.

# Execução

Na primeira operação,  espalha-se um colchão de areia, que servirá de acomodação para os paralelos, cuja espessura deverá ser tal que , somanda a altura do paralelo, resulte em no m’zximo 0,20m.

O paralelos serão assentados normalmente ao eixo da pista, obedecendo-se, as declividades do projeto, e as disposições especiais ( geometricas).

Quando a declividade longitudinal do arruamento for pronunciada, afim de assegurar amarração dos paralelos, ou evitar seu rolamento com o tráfego, serão executadas  precintas em alvenaria de pedra, transversalmente ao eixo longitudinal, nas dimensões de 04,0x0,60m de profundidade, equidistantes de 0,25m.

A face superir da precicnta deverá coincidir com a superdicie de rolamento do pavimento acabado.

Ao fim de cada jornada diária de trablho se caracteriza’ra pelo cimento do trecho de paralelos assentados, conform seguintes operações

#### PLANTAS

#### ORÇAMENTO

MELHORIA DA ESTRADA DO SÍTIO DO CONDE A BARRA DO ITARIRI PLANILHA DE ORCAMENTARIA. ITEM; DISCRIMINAÇÃO; UNID.; QTDE; UNITÁRIO. TOTAL1.0; SERV. PRELIMINARES. 1.1; Instalação de Canteiro com Barracão, e instalações provisória de elétrica e hidro-sanitária; M2; 20,00; 135,00; 2.700,00. 1.2; Placa de Obra; M2; 20,00; 24,57; 491,40. 1.3; Placa de Sinalização e Advertência em Madeira; M2; 20,00; 35,00; 700,00. 3.891,40. 2.0; MOVIMENTAÇÃO DE TERRA. 2.1; Limpeza camada vegetal em jazida; M2; 109.200,00; 0,46; 50.232,00. 2.2; Expurgo de Jazida; M3; 45.864,00; 2,52; 115.577,28. 2.3; Aquisição de Cascalho; M3; 76.440,00; 3,13; 239.257,20. 2.4; Escavação e carga de Cascalho; M3; 76.440,00; 4,78; 365.383,20. 2.5; Transporte de mat . de jazida dmt 15km; M3; 76.440,00; 5,25; 401.310,00. 2.6; Locação, nivelamento e Acompanhamento Topográfico; MÊS; 5,00; 2.924,99; 14.624,94. 2.7; Corte e carga de material de 1ª categoria; M3; 20.580,00; 4,78; 98.372,40. 2.8; Abertura de Caixa de Rua - Esc. Carga e transporte; M3; 39.200,00; 5,28; 206.976,00. 2.9; Regularização do subleito; M2; 98.000,00; 0,31; 30.380,00. 2.10; Transporte de mat . Reaproveitável; M3; 3.674,84; 0,90; 3.307,36. 2.11; Transporte de mat . Imprestável dmt = 5km; M3; 14.111,61; 1,75; 24.695,31. 2.12; Transporte de água dmt = 5km; TON; 16.083,15; 1,75; 28.145,52. 2.13; Aterro compactado com material reaproveitável; M3; 3.674,84; 1,01; 3.711,59. 2.14; Aterro compactado com material de jazida; M3; 18.938,96; 1,18; 22.347,97. 2.15; Execução de Sub-Base, estabilizada de solo de jazida e = 30cm; M3; 29.400,00; 5,46; 160.524,00. 2.16; Execução de Base, estabilizada de solo de jazida - e = 30cm; M3; 29.400,00; 5,46; 160.524,00. 2.18; Meio Fio em Concreto - Padrão Economico; M; 20.600,00; 18,44; 379.864,00. 2.19; Controle Tecnologico e Administração de Canteio de Obra; M2; 98.000,00; 1,65; 161.700,00. 2.466.932,77. 3.0; DRENAGEM. 3.1; PASSAGEM SUBTERRÂNEA DE TUBULAÇÃO EM CONCRETO REJUNT. COM ARGAMASSA D=40cm, INCLUINDO BOCAS DE LANÇAMENTO; ML; 36,00; 550,00; 19.800,00. 3.2; ESTRUTURA DE LANÇAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS; ML; 140,00; 115,00; 16.100,00. 35.900,00. TOTAL; 2.506.724,17.

#### CRONOGRAMA

| MELHORIA DA ESTRADA DO SÍTIO DO CONDE A BARRA DO ITARIRI. CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO. ITEM; DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS; VALOR; 1º MÊS; 2º MÊS; 3º MÊS; 4º MÊS; 5º MÊS; 6º MÊS. 1.0; SERVIÇOS PRELIMINARES; 3.891,40; 3.891,40. 2.0; MOVIMENTAÇÃO DE TERRA; 2.466.932,77; 411.155,46; 411.155,46; 411.155,46; 411.155,46; 411.155,46; 411.155,46. 3.0; DRENAGEM; 35.900,00; 35.900,00. TOTAL ACUMULADO; 2.506.724,17; 415.046,86; 411.155,46; 411.155,46; 411.155,46; 447.055,46; 411.155,46. 415.046,86; 826.202,32; 1.237.357,79; 1.648.513,25; 2.095.568,71; 2.506.724,17. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |